****

**Сайдинг фиброцементный (КЕДРАЛ)**

**Технические характеристики Фиброцементной доски для фасада КЕДРАЛ**

Фиброцементный сайдинг CEDRAL (КЕДРАЛ) имеет поверхность, повторяющую фактуру древесины кедра. Цветовая гамма сайдинга КЕДРАЛ составляет 30 различных цветов теплых и холодных оттенков.

**Размеры доски (Толщина х Ширина х Длина)**

|  |  |
| --- | --- |
| CEDRAL (КЕДРАЛ) WOOD / под дерево | CEDRAL (КЕДРАЛ) SMOOTH / гладкий |
| 10х190 x 3600 мм | 10х190 x 3600 мм |
| Полезная площадь одной доски |
| При монтаже в нахлест 30 мм | 0,576 кв.м. |
| При монтаже "стык в стык" | 0,684 кв.м. |

Вес (заводской)

|  |  |
| --- | --- |
| CEDRAL (КЕДРАЛ) КЛАССИК/CLASSIC | CEDRAL (КЕДРАЛ) ГЛАДКИЙ/SMOOTH |
| 10.9 кг/шт | 10.9 кг/шт |
| 15 кг/м.кв | 15 кг/м.кв |

Физико-механические свойства

|  |  |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3, не менее | 1300 |
| Морозо­стойкость: |   |
| - число циклов | 150 |
| - остаточная прочность,%, не менее | 90 |
| Водопоглощение, %, не более | 20 |
| Группа горючести | НГ |